## Slide 1
Софийски университет, Факултет по химия и фармация →
Само-организацията на колоидни частици и молекули – основен подход за създаване на съвременни материали и продукти
Петър A. Кралчевски Факултет по Химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“
Академично тържество на СУ „Св. Климент Охридски“
25 ноември 2017 г.

## Slide 2
Подходи към получаването на нано-размерни структури
Top – down (от голямото към малкото) литографски техники
Bottom – up (от малкото към голямото) само-организация
1. Експозиция
2. Проявяване (негатив)
UV светлина
1. Начално хаотично състояние
2. Привличане и само-организация
2
2

## Slide 3
Само-организация на частици върху течни повърхности под действието на капилярни сили на привличане
Латералните капилярни сили се дължат на припокриването на деформации на течната повърхност около отделните частици.
(a) Деформация дължаща се на теглото на плаващи частици: Флотационна капилярна сила (floating particles)
(Nicolson, Pr. Cam. Ph. Soc. 45 (1949) 288; Paunov, Kralchevsky, JCIS 157 (1993) 100)
(б) Деформация дължаща се на омокрянето на частиците: Имерсионна капилярна сила (colloids partially immersed in liquid layer)
(Kralchevsky et al. JCIS 151 (1992) 79-94.)
И в двата случая, силата на привличане е:
(аналогия със закона на Кулон)
(“капилярни заряди”)
– повърхностно напрежение

## Slide 4
(a) Брауново движение в дебел слой (h > 2R)
(б) Частиците агрегират в тънък слой (h < 2R)
Капилярни имерсионни сили и 2D кристализация на частици
Два последователни етапа от 2D подреждане (п.с. латексни частици 1.7 m в диаметър)
изпарение
N. Denkov, O. Velev, P. Kralchevsky, I. Ivanov, K. Nagayama, et al. Langmuir 8 (1992) 3183.

## Slide 5
Конвективна само-организация на колоидни частици и протеини
Роля на изпарението на водата:
Поражда конвективно течение от суспензията към подредения слой.
N. Denkov, O. Velev, P. Kralchevsky, I. Ivanov, K. Nagayama, Nature 361 (1993) 26.
Протеинът феритин, 2R = 12 nm 
Латексни частици, 2R = 1.7 m 

## Slide 6
Методът на конвективна само-организация намери приложения в нанотехнологиите за получаване на:
фотонни кристали;
фото- и електро-луминесцентни полупроводникови материали;
нано-структурирани повърхности за фото-електрохимични и фото-каталитични процеси;
оптични елементи като дифракционни решетки и интерференчни филтри;
микро-структури чрез не-плътно опаковани 2D колоидни кристали;
покрития с бои с нови оптични свойства;
образци за електронна микроскопия на вируси и протеини;
сензори в аналитичната химия;
миниатюрни имуно-сензори и имуно-тестове;
матрици за нано-литография и микро-контактно отпечатване;
структурирани порьозни материали чрез използване на колоидни кристали като матрици;
електронни елементи с нелинейни електронни, плазмонни или фотонни свойства;
подложки за квантово електронни елементи, и др.

## Slide 7
Заредени частици на границата масло-вода образуват не-плътно опаковани двумерни колоидни кристали
R. Aveyard, J.H. Clint, D. Nees, V.N. Paunov, Langmuir 2000, 16, 1969–79.
– Разстоянията между частиците са съществено по-големи от диаметъра на частиците;
– Разстоянията между частиците са нечувствителни към концентра-цията на електролит във водата;
– Това е индикация за електрично отблъскване през маслената фаза.
Разстоянията между частиците може да се контролират чрез свиване/разтягане на монослоя във вана на Лангмюр.
Повърхностно налягане:
Petkov, Danov, Kralchevsky, Langmuir 30 (2014) 2768.

## Slide 8
Приложения на не-плътно опаковани 2D колоидни кристали (пример)
– Очите на нощната пеперуда са покрити с естествен нано-структуриран филм, който елиминира отражението поради постепено изменение на коефициента на пречупване.
– Такива не-плътно опаковани слоеве от частици могат да се използват за покрития на слънчеви панели за да се намали чувствително отражението на светлина.
(see Ray M.A., Li J., Micropatterning by non-densely packed interfacial colloidal crystals. Adv. Mater. 2007, 19, 2020–22)

## Slide 9
Спонтанна само-организация на амфифилни молекули
Амфифилни молекули: напр. повърхностно активни вещества (ПАВ) детергенти, полимери, протеини.
ПАВ: хидрофилна глава и хидрофобна опашка Адсорбират се на границите въздух/вода и масло/вода и стабилизират пени и емулсии.
log(концентрация на ПАВ / M)
хидрофобна опашка
хидрофилна глава
Повърхностно напрежение (mN/m)
Критична концентрация на мицелообразу-ване (ККМ)
При концентрации > ККМ се образуват агрегати от молекули на ПАВ наречени мицели.

## Slide 10
Определяне на критичната концентрация на мицело-образуване (ККМ) чрез измерване на електропроводност
Мицела на йонно ПАВ
йон на ПАВ
свободен противойон
свързани противойони
Под ККМ, мономерите на ПАВ са 100 % дисоциирани;
Над ККМ, част от противойоните са свързани към повърхността на мицелата, което води до намаляване на проводимостта:
Ефект от свързване на противойони.
Разтвори на Na карбоксилати (сапуни)
Откриване на мицелите: James W. McBain (1913)

## Slide 11
Air
Стъпаловидно изтъняване на течни филми от мицеларни разтвори
Още една проява на присъствието на мицели:
Стъпаловидно изтъняване на течни филми чрез изтласкване на мицелите от филма слой-по-слой:
CTAB – йонно ПАВ: височина на стъпалото Δh = 17 nm
хидродинамичен диаметър на мицелите: dh = 6.4 nm
Капилярна клетка на Шелудко и Ексерова:
стратифициращ течен филм:
Дебелина h – от интензитета на отразената светлина

## Slide 12
Обратно, от височината на стъпалото, Δh, измерена за пенни филми, може да се определи агрегационното число на мицелите:
Съотношение между Δh и Nagg:
eмпиричен закон
Δh = средно разстояние между мицелите в обема на разтвора (емпиричен факт); cm∞ – числова концентрация на мицелите.
Определяне на агрегационното число на мицелите, Nagg от височината на стъпалото при стратификация h
Danov, Basheva, Kralchevsky et al., Adv. Colloid Interface Sci. 168 (2011) 50-70.
Δh – височина на стъпалото

## Slide 13
Образуване на гигантски мицели и течно-кристални фази
Цилиндрична мицела
Сферична мицела
хексагонална
кубична (h)
изотропна
биконтинуална фаза
ламеларна
нишковидни мицели
При по-високи концентрации, ПАВ образуват гигантски мицели и течно-кристални фази
(шампоани, препарати за миене)

## Slide 14
Синергизъм при растежа на гигантски нишковидни мицели solutions
В пика – вискозитет 41 000 пъти по-висок от този на водата!
Структурата на мицелите бе изследвана с cryo-TEM (трансмисионна електр. микроск.)
Приложение: Препарати с по-ниско съдържание на ПАВ – намаляване замърсяването на околната среда с ПАВ.
G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, et al., Langmuir 32 (2016) 12885.
(b) Преплетени нишковидни мицели
(а) Дълги нишковидни мицели
(b) Преплетени нишковидни мицели
(с) Многосвър-зани мицели
Концентрация на октанова киселина
Вискозитет
(резонанс)

## Slide 15
Мицеларни структури водещи до по-нисък вискозитет
Нишки се трансформират в дискове. По-компактната форма на дисковете води до по-нисък вискозитет.
Многосвързани мицели – механизми на подвижност:
+ 25 mM додеканова к-на
+ 20 mM октанова к-на

## Slide 16
Практическо значение на мицелите
Солюбилизация на органични молекули (масло) в мицелите
ПАВ
масло
Широко приложение в битовата химия:
– препарати за миене в кухнята; почистване на дома;
– прахове за пране; сапуни; шампоани;
– балсами за коса; козметични и хранителни продукти.
Синтез на наночастици (приложения в нанотехнол.)
Солюбилизирано вещество: доставяне на масла, които са полезни за косата и кожата.
8 nm
Набъбнала мицела

## Slide 17
Индустриални проекти на Факултета по химия и фармация в областта на битовата химия
Области: Препарати за лична хигиена; козметика; перилни препарати; хранителни продукти; препарати с медицинско приложение; дезинфектанти; топло-изолационни материали и др.
Индустриални партньори: Големи международни компании: Unilever (Великобритания, Холандия); BASF (Германия); Saint Gobain (Франция); Лонза (Швейцария); SC Johnson (САЩ); Pepsi-Cola (САЩ); Kao (Япония) и др.
Реализация на български интелектуален продукт в чужбина.
Компании с годишен оборот съизмерим с брутния вътрешен продукт на България.

## Slide 18
OOН: Индекс на човешко развитие (HDI)
(1) Продължителност на живота; (2) образование; (3) доход на глава от населението

## Slide 20
ОБРАЗОВАНИЕ
НАУКА ТЕХНОЛОГИИ
ОСНОВА НА НОВА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ