# Р Е Ц Е Н З И Я

# върху  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Научна организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Автор на дисертационния труд: ЛЮБЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ, редовен докторант към катедра „Приложна неорганична химия” при Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”, професионално направление 4.2 „Химически науки (Химия на твърдото тяло)”

Тема на дисертационния труд: “Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород”

Рецензент: РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ, професор, дхн, инж. (ИЕЕС - БАН), член на Научно жури при Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” -назначено със Заповед # РД 38-585/24.10.2013 г на Ректора на СУ

1.Актуалност на проблема. Нарастващите потребности от енергия, изчерпването на конвенционалните енергийни ресурси, и особено - сериозните екологични проблеми, свързани с използването на базирани на въглерод природни горива, определят като неотложна необходимост разработването на нови източници и преобразователи на енергия. От тук - и ролята на водородната енергетика като „ключова” за развитието на съвременната цивилизация и растящият интерес към производството, съхранението и използването на водорода като екологосъобразен и неизчерпаем източник на енергия. Известно е, че електролизният метод за производство на водород, независимо от предимствата, които предлага в технологично отношение в сравнение с термохимическите методи, все още не е намерил широко промишлено приложение главно поради високите енергийни разходи (респ. цена на продукта), свързани с високото свръхнапрежение на отделяне на водород върху класическите електродни материали. В тази връзка, разработването на нови електродни материали или модифицирането на известни такива с цел подобряване на тяхната електрокаталитична активност по отношение на реакцията на катодно генериране на водород, е важна задача както във фундаментален, така и в научно-приложен аспект.

Ето защо считам, че изследванията в настоящия дисертационен труд, насочени към получаване на аморфни и нанокристални сплави на никелова и циркониева основа и оценка на техните електрокаталитични свойства по отношение на електролизното отделяне на водород са актуални и представляват безспорен интерес за материалознанието и водородната енергетика.

2. Обща характеристика на дисертационния труд и  познаване на състояни-

ето на проблема от докторанта. Рецензираният дисертационен труд е едно комплексно експериментално изследване върху електрокаталитичната активност на 5 вида аморфни сплави на никелова основа (Ni68Si10B22, Ni78.5Ta3B18.5, Ni78.5Nb3B18.5, Ni63Mo27B10 и Ni66.5Mo28.5B5) , аморфни и нанокристални Ni33Zr67 сплави (получени при различни скорости на закалка), аморфни сплави Co33Zr67 и Zr68Cu12Ni10Al10, охарактеризиране на тяхната микроструктура и термично поведение, както и изследване на селективното разтваряне на аморфни и нанокристални Ni33Zr67 сплави във флуоридни разтвори. Изследванията в дисертацията са проведени върху доста сложни в структурно и електрохимично отношение аморфни и нанокристални сплавни системи, поради което докторантът е трябвало да усвои и приложи редица съвременни физични и електрохимични методи за тяхното характеризиране. Всичко това обаче е създало една много добра основа за получаване на интересни за материалознанието и полезни за практиката резултати, и особено - за успешното изпълнение на образователните цели на  докторантурата.

Дисертационният труд е написан на 109 стр., съдържа 41 фигури и илюстрации и 6 таблици, цитирани са 152 литературни източници.

В обзорната част на дисертацията е направен литературен преглед на състоянието на проблема – обект на дисертационния труд. Разгледани са известните електродни материали за електролизно отделяне на водород, като основателно е отделено главно място на материали на базата на никел и никелови сплави,  както и на влиянието  на механичното и химично третиране върху електрокаталитичната активност на аморфни и нанокристални сплави. Накратко са разгледани и въпроси свързани със селективното електрохимично разтваряне на аморфни и кристални сплави. Литературният обзор на дисертацията е сбит и ясно изложен, в него са отразени изследванията през последните години, от което може да се заключи, че докторантът е навлязъл дълбоко в изследваната от него област и е запознат добре с най-съществените резултати от изследванията по разработване на нови електродни материали за електролизно отделяне на водород.

3. Методи на изследване и оценка на достоверността на материала. При изследванията по дисертацията са използвани, както бе отбелязано, комплекс от съвременни физични техники и утвърдени електрохимични методи: бърза закалка от стопилка - за получаване на  аморфни и нанокристални сплави, рентгеноструктурен анализ – за определяне на фазовия състав и микроструктура на изследваните сплави, сканираща електронна спектроскопия – за изследване на морфологията на сплавите,  диференциална сканираща калориметрия – за изследване на термичната стабилност и кристализация на сплавите, потенциодинамична волтаметрия и импедансна спектроскопия – за изследване на електрокаталичните свойства и саморазтварянето на сплавите, както и потенциостатична и галваностатична поляризационна методика при отделни изследвания. Избраните методи са съвременни, допълващи се и удачно приложени за решаване на задачите на дисертационния труд, поради което достоверността на експерименталния материал не буди  съмнение.

Тук бих желал да отбележа и някои пропуски в представения дисертационен материал: (а) Липсва ясна мотивация за избора на изследваните сплави и на моделния електролит за изследване на техните електрокаталитични свойства; (б) Липсва информация как е подбрана скоростта на охлаждане (скоростта на дискa от 30 m/s) при получаването на сплавите на никелова основа; (в) Липсва информация за възпроизводимостта на  измерваните или изчислявани величини (напр. обменен ток, поляризационно съпротивление, тафелови наклони на поляризационните криви, дифузионен коефициент на водорода, дебелина на хидратирания слой и т.н.); (г) Не е ясно как е установено, че наситеният разтвор на NaF+50%HF е „най-ефективен за електрохимично разтваряне на цирконий” (стр. 85) и др.

Дисертацията е оформена технически много добре, макар че някои неточности и технически грешки биха могли да се избягнат, като например използването на израза  „свръхпотециал” вместо свръхнапрежение, „тафелови наклони” вместо поляризационни зависимости (стр. 65) , „адсорбция” вместо абсорбция на водорода (стр.58, 59), данните на фиг. 34 се съдържат изцяло във фиг. 21-б, и др.

4. Основни научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. Приносите на дисертационния труд се отнасят до синтезиране на нови аморфни и нанокристални електродни материали,  тяхното физикохимично характеризиране, както и до получаване на нови факти за електрокаталитичните свойства на материалите.

Приемам изводите, които са дадени в дисертацията (стр. 93-94). По мое мнение, основните научни приноси на дисертационния труд могат да се резюмират накратко:

1) С помощта на комплекс от електрохимични методи е направена оценка на електрокаталитичната активност по отношение на реакцията на електролизно отделяне на водород на

- серия аморфни сплави на никелова основа, получени чрез бързо закаляване от стопилка и е установено, че най-висока каталитична активност притежават аморфните Ni-Mo-B сплави;

- аморфни, нанокристални и композитни нанокристални-аморфни сплави Zr-Ni, получени чрез закаляване от стопилка с различна скорост на охлаждане и е установена най-висока каталитична активност за нанокристалните сплави. Показано е, че аморфните Zr-Ni сплави притежават по-висока корозионна устойчивост и по-ниска каталитична активност в сравнение с нанокристалните им аналози, което е обяснено логично с особеностите на нанокристалната микростуктура.

2) Получени са данни за дифузионния коефициент на водорода и дебелината на хидрирания слой в аморфни и нанокристални Zr-Ni сплави.

3) Изследвано е електрохимичното селективно разтваряне на аморфни и нанокристални Zr-Ni сплави във флуоридни разтвори и са получени данни за формата и размерите на корозионните поражения при селективното разтваряне на циркония. Установено е повишаване на електрокаталитичната активност след селективното разтваряне, като ефектът е по-силно изразен при нанокристални сплави. Този резултат е съществен, защото показва един ефективен път за подобряване на каталитичните свойства на Zr-Ni сплави чрез подходяща електрохимична повърхностна обработка.

5. Преценка в каква степен дисертационният труд е лично дело на докторанта. От предоставените ми материали стигам до извода, че дисертационният труд е в значителна степен лично дело на докторанта, като изследванията са проведени под ръководството на неговия научен ръководител проф. дхн Т. Спасов.

- Публикации по дисертационния труд. Резултатите от изследванията по

дисертацията  са обект на 3 публикации  в реномирани международни списания  (Intern. J. Hydrogen Energy, J. Mater, Sci. и Corros. Sci.). И независимо, че тези работи са публикувани през последните 1-2 години, по тях са забелязани вече 6 цитати от чужди автори, което е едно много добро постижение за редовен докторант. Резултати от дисертационния труд са включени в 7 доклади на 6 специализирани международни научни конференции, проведени у нас, Франция, Испания, Турция и Япония. Така че по наукометрични показатели, дисертацията отговаря напълно и дори надхвърля  традиционните изисквания за дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор”.

7. Приложение на резултатите от дисертационния труд. Резултатите от изследванията по дисертацията в по-голямата си част имат пряко отношение към практиката и по-специално – към технологията за електролизно получаване на водород.  Тези резултати са принос в оценката на влиянието на структурата на електродните  материали на никелова основа върху техните електрокаталитични свойства и потвърждават потенциалните възможности за приложение на аморфни и нанокристални  никелови и циркониево-никелови сплави като катодни материали при електролизно генериране на водород.

8. Препоръки за бъдещи изследвания. Като неизяснени въпроси или по-скоро като препоръки при бъдещи изследвания по проблеми на дисертацията, бих желал да направя следните препоръки:

1) Необходимо е да се разширят и задълбочат изследванията, особено във фундаментален аспект, върху термично инициираните промени в структурата на аморфните сплави на никелова и циркониева основа  (напр. структурната релаксация) при отгряване под температурата на кристализация с оглед оценка на тяхното влияние върху електрокаталитичните свойства и корозионно-електрохимични отнасяния на покритията.

2) За по-пълна оценка на приложимостта на разглежданите аморфни, нанокристални и нанкомпозитни сплави на никелова и на циркониева основа (особено след електрохимично селективно разтваряне) като електродни материали за електролизно отделяне на водород е необходимо да се изследва устойчивостта на каталитичния ефект с продължителността (времето) на генериране водород и др.

3) Разширяване и задълбочаване на изследванията по селективно разтваряне на Zr-Ni сплави, както във фундаментален аспект - за изясняване на механизма и кинетиката на това разтваряне, така и в научно приложен аспект - за намиране на условия за най-ефективна електрохимична повърхностна обработка на сплавите, с оглед разработване на електродни материали с висока електрокаталитична активност за електролизно генериране на водород.

9. Преценка на автореферата. Авторефератът отразява точно основните резултати на дисертационния труд. В представеният материал обаче липсва частта за използваните методи, която би трябвало да се отрази, макар и накратко в автореферата. И по-съществено - липсват изводите от резултатите от изследванията.

10. Заключение. В заключение считам, че представената ми за рецензиране дисертация по обем на изследванията, методично ниво, научни приноси и  публикации в научната литература отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България за дисертационен труд за образователна и научна степен “доктор”.

На базата на гореизложеното, като изхождам преди всичко от научните и научно-приложните приноси на дисертационния труд,  значението на резултатите за по-пълното разбиране на влиянието на микроструктурата на сплавите върху техните електрокаталични свойства, много добрата подготовка на докторанта в областта на материалознание и електрохимия, както и показаното от него умение да прилага съвременни физични и електрохимични методи за изследване на материали и решаване на научни задачи,  изразявам своето положително становище по представения дисертационен труд и препоръчам на членовете на Научното жури при Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” да гласуват за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 4.2 „Химически науки (Химия на твърдото тяло)” на ЛЮБЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ.

.

София, 17.11.2013 г.				Рецензент:

/проф. дхн Р. Райчев/